|  | ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ | Yayınlanma Tarihi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon Tarihi: |
|  |  | Revizyon No: |
| Ürün Adı: |  |  |
| Ürün Markası: |  |  |
| Ürün Modeli: |  |  |
| Ürün Kodu: |  |  |

## Pentamix Cihazıyla Kullanılan  Polieter Ölçü Malzemesi

- Monofaz teknik için geliştirilmiştir.

- Orta sertliktedir.

- Çalışma süresi en az 2.45 dakikadır.

- Toplam donma süresi 6 dakikadır.

- Deliksiz kaşıkla kullanılır.

- Kendi kaşık adezivi vardır

- İmplant ölçüleri, fonksiyonel ölçüler, kron-köprü, inley-onley ölçüleri ve fiksasyon ölçülerinde endikedir.

- Ölçü karıştırma cihazı ile kullanılır.

- Orijinal ambalajı içerisinde, 1 adet 300 ml. lik baz pasta ve 1 adet 60 ml. lik katalizör pasta bulunmaktadır.

- Katyonik halka açma polimerizasyon reaksiyonu ile sertleşir ve bu sayede boyutsal stabilitesini korur.

- Yüksek derecede intrinsik hidrofilisitesi sayesinde ıslak yüzeylere tamamen yayılabilir ve nemli ortamlarda bile çok hassas ölçü alabilir.

- Snap set özelliği ile, ölçünün ağızdan çıkarılması ve sertleşme esnasında distorsiyona uğramaz.

- Snap set özelliği sayesinde çalışma süresi boyunca viskozitesini aynen korur.

- Tiksotropik özelliği sayesinde kontrolsüz akmaz.

- Taze nane tadındadır.

- Parlak yeşil renktedir.

- Ağızdan kolayca çıkarılabilir.

- Teknik olarak Tip 2 medium-bodied ölçü materyalidir.

- Basınç altında deformasyon %5.4’dür.

- Deformasyon sonrası eski şeklini alma %98.3’dür.

- Linear boyutsal değişiklik (24 saat sonra) %-0.29’dur.

- Visközitesi 36 (mm)’dır.

- Shore A sertliği 24 saat sonra 47’dir.

- Gerilme dayanımı 1.94 MPa’dır.

- Sertlik 0.86 J’dür.

- Zorlanmada uzama %351’dir.

- Alınan ölçü en az 14 gün boyunca saklanabilir ve bu sürede boyutsal bir değişikliğe uğramaz.

- Orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi mevcuttur.

- CE standartlarındadır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmiştir.

- Orijinal ambalajı içerisinde Tükçe kullanım kılavuzu mevcuttur.