T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

| KOMPOZİT POSTERİOR TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. KONU ve KAPSAM: | posterior kompozit (ışıkla sertleşen-tek tüp) alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. GEREKÇE: | Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER : - Yanlızca posterior bölgede kullanıma uygun, kondanse edilebilir mikro dolduruculu hibrit kompozit olmalıdır. - Posterior şırıngalar ise metakrilat monomerleri, silika, prepolimerize doldurucular ile eser miktarda pigment ve katalizin yanı sıra floro-alumino silika cam partikülleri içermelidir. - Bukalemun efektine sahip olmalıdır. - Marjinal örtülenmesi çok iyi olmalıdır. - Yüksek mekanik güce sahip olmalıdır. - Işıkla polimerize olmalıdır. - Direkt ve indirekt kompozit uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. - Radyopak görüntü vermeli ve en az Al%130 olmalıdır. - Kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak en az % 77 ve hacimsel olarak en az % 65 olmalıdır. - Kompozitin inorganik ortalama partikül boyutları 0,01 ve 3,5 mikron arasında olmalıdır. - Ürün en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajının içinde en az 4 gr. lık tüplerde ve Şırıngaların üzerinde hacimce miktarları “ml” olarak yazmalı, ml olarak işlem sonucunda % olarak doldurma oranlarını gösteren testleri yapılmış olmalıdır. - Ürün en az 6 rengi olmalı bunlar Standart Vita renklerinin yanı sıra şeffaf renk seçenekleri de bulunmalıdır. Renkler PA1-PA2-PA3-PA3,5-PWT-PNT içermelidir. - Restoratif malzemenin kıvamı metal el aletleri ile kullanılmaya uygun olmalıdır. El aletlerine yapışmamalıdır. |  |  |  |  |  |
| 4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir |  |  |  |  |  |  |
| 6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME : Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. |  |  |  |  |
| 8. EKLER: |  |  |